花蓮縣政府工程補充說明書

一、混凝土不得使用海砂做為細骨材，混凝土中最大水溶性氯離子含量每立方公尺不得超過０．三公斤。

二、混凝土（機拌、預拌）其合約數量在一００立方公尺以下者，免做試體試驗，一００立方公以上者，必需做一次試體試驗（每次做五個試體）一００立方公尺至二００立方公尺則必需做二次試體試驗，以此類推，每增一００立方公尺增加一次試體試驗，承包廠商應遵照甲方之指示規定辦理，不得異議，該試體試驗經作抗壓強度試驗證明其二十八天抗壓強度，必需有四個以上試體合格，如有低於設計強度時，應不得多於一個，且其五個（含不合格一個）平均強度應等於或大於規定之二十八天抗壓強度。

三、若不合格試體數量超過一個，其平均二十八天抗壓強度低於設計強度一００％而在九０％（含九０％）以上時，可由承包商洽請經國家高等考試合格之建築土木、水利工程師作結構分析，其所需費用由承包商負擔，並出具該施工強度確對構造物安全無影響之證明後，始可同意使用。惟應按照混凝土合約單價扣減二０％給付該部位混凝土數量之價款。

四、若不合格試體數量超過一個，其平均二十八天抗壓強度低於設計強度九０％而在八０％（含八０％）以上時，可由承包商洽請經國家高等考試合格之建築、土木、水利工程師作結構分析，其所需費用由承包商負擔，並出具該施工強度確對構造安全無影響之證明後可同意使用，惟應按照混凝土合約單價扣減四０％給付該部位混凝土數量之價款，如對構造物安全有影響則必需拆除重做。

五、若不合格試體數量超過二個（含二個）以上時，或平均二十八天抗壓強度未達設計強度八０％必需拆除重做。

六、鋼筋進庫前必須檢附合格廠商出廠證明，鋼筋一般均使用竹節鋼筋，其合約數量在十噸以下，免做抽樣檢驗，而在十噸以上（包含十噸）必需做鋼筋之強度檢驗鋼筋單位重量應在國家標準規定單位重量九五％以上抗拉強度應達到設計強度或大於設計強度。

七、鋼筋低於設計強度則不得使用，鋼筋並應取得無輻射證明。

八、如使用瀝青混凝土料，必須採用具有工廠登記證及台灣區瀝青工業同業公會會員工廠之產品，乙方並於舖築前將該拌合工廠之訂購單或合約副本，營利事業登記證，工廠登記證及公會會員證等證明文件送監工人員核備。

九、舖設ＡＣ路面前之路基底層，必須經過密度試驗達到合格標準（九五％）始能舖設（詳如施工說明書）。

十、瀝青混凝土路面工程之驗收採下列方式辦理。

（一）完成之瀝青混凝土面層或底層，每一千平方公尺鑽取試體一個，以五千平方公尺為檢驗單元，求其厚度平均值，未達五千平方公尺者，仍應鑽取五點求其平均值。

 （二）鑽取試體厚度之平均值小於設計厚度在０．五０公分（含）以內者，視為合格，超過設計厚度者按設計厚度結算價款。

 （三）鑽取試體厚度之平均值小於設計厚度在０．五０公分至一．００公分之間者，依契約單價扣減所代表區域不足部份之價款。（即依鑽取試體厚度之平均值結算價款）。

 （四）鑽取試體厚度之平均值小於設計厚度在一．００公分以上者，或有半數（含）以上之鑽取試體之厚度小於設計厚度在一．００公分以上者，該所代表區域應以不足數另加一公分厚予以加舖，惟加舖厚度最少為二．五公分，因加舖所增加之工料費用均由承包商負擔不另加價。

十一、本工程應依行政院公共建設督導會報頒布之「公共工程施工品質管理制度」所定內容執行。

十二、本補充說明書優於其他規範。

十三、廠商應使用合格登檢之砂石標示車，且不得發生超載行為，違者予以重罰。